# POLAR BRICK

## Kleur

## De gevelstenen zijn ivoorwit, in de massa gekleurd.

## Samenstelling

## De basis van deze gevelstenen is een zorgvuldig geselecteerde mengeling van Westerwaldklei en zand uit de groeve in de Noorderkempen. De gevelstenen worden geproduceerd met een strengpersmachine, met cirkelvormige perforaties (< 25%). De gevelstenen hebben een homogene structuur, zijn vrij van kalkinsluitsels en zijn helklinkend. Zij worden oxiderend gebakken op een temperatuur hoger dan 1100°C.

## Visuele karakteristieken

## De gevelstenen hebben strak afgelijnde randen. Ze worden handgesorteerd op kleurafwijkingen en beschadigingen. De oppervlaktestructuur is glad onbezand. De gevelsteen vertoont geen enkele scheur op de strek en minstens één kop en geen enkele hoek- of kantbreuk die het typisch karakter van het metselwerk schaden en dit bij onderzoek op 2 meter afstand en bij tenminste 95% van de levering. Beschadigingen dienen vastgesteld te worden voor het vermetselen.

## Specificaties

- Formaat 	Benaming 			Afmeting (lxbxh) in mm

- M40		Module 40			190*89*40

- M50		Module 50			190*89*48

- M65		Module 65			190*89*65

- M90		Module 90			190*89*90

- VF		Vechtformaat			210*98*40

- VF66		Vechtformaat 66 (Brick 66)	210*66*40

- WF		Waalformaat 			210*98*50

- WF66		Waalformaat 66 (Brick66)	210*66*50

- 2WF		Dubbel Waalformaat		210*98*100

- EF		Engels formaat			210*98*65

- C40		Colbrick 40			236*66*40

- C50		Colbrick 50			236*66*50

- HD		Hilversumdikformaat		240*89*50

Overige formaten zijn beschikbaar in overleg/op aanvraag.

- Oppervlaktetextuur : glad, onbezand

- Uitzicht : egaal

- Kleur : ivoorwit

## Prestatiecriteria

|  |  |  | Europese Norm EN 771-1, categorie I, HD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maattolerantie |  |  | T2 |  |  |  |  |
| Maatspreiding |  |  | R2 |  |  |  |  |
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte |  |  | 50N/mm² |  |  |  |  |
| Gehalte active oplosbare zouten |  |  | S2 |  |  |  |  |
| Gehalte oplosbaar sulfaat |  |  | <= 0,10% m/md |  |  |  |  |
| Wateropneming |  |  | 4% m/md |  |  |  |  |
| Initiële wateropzuiging |  |  | 0 – 0,5 kg/m²/min (zeer weinig zuigend) |  |  |  |  |
| Vorst/dooibestandheid |  |  | F2, vorstklasse D |  |  |  |  |
| Bouwstoffenbesluit |  |  | K21271 – vormgegeven bouwstof Toepassing: in bouw(werken) / in of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam |  |  |  |  |

M50 Polar Brick

Een gevelsteen vervaardigd uit klei is een natuurlijk product. De gebakken klei kan per productie licht van kleur variëren tegenover eerdere producties. De aangeboden foto’s en monsters zijn indicatief en kunnen afwijken van het reële materiaal.