# EGLANTIER

## Kleur

## De gevelstenen zijn indianenrood tot zuiver rood met lichtbruine, groengrijze en bronskleurige schakeringen, in de massa gekleurd en met fijne kleur-op-kleur bezanding.

## Samenstelling

## De basis van deze gevelstenen is een zorgvuldig geselecteerde mengeling van klei uit de Noorderkempen uit het kwartair tijdvak en zand van dezelfde groeve, met toevoeging van minerale toeslagstoffen. De gevelstenen worden geproduceerd met een strengpersmachine, met 1 rij perforaties. De gevelstenen hebben een homogene structuur, zijn vrij van kalkinsluitsels en zijn helklinkend. Zij worden reducerend gebakken op een temperatuur hoger dan 1100°C.

## Visuele karakteristieken

## De gevelstenen hebben ongelijkmatige randen. Ze worden handgesorteerd op kleurafwijkingen. De oppervlaktestructuur is verouderd (getrommeld) en licht geschaafd met onregelmatige bezanding.

## Specificaties

- Formaat 	Benaming 			Afmeting (lxbxh) in mm

RV		Rijnformaat			180*85*50

M50		Module 50			190*89*48

WF		Waalformaat			210*98*50

HD		Hilversumdikformaat		240*88*50

C40		C40				236*66*40

C50		C50				236*66*50

Overige formaten zijn beschikbaar in overleg/op aanvraag.

- Oppervlaktetextuur : verouderd (getrommeld) en licht geschaafd met onregelmatige bezanding

- Uitzicht : genuanceerd

- Kleur : indianenrood tot zuiver rood met lichtbruine, groengrijze en bronskleurige schakeringen

## Prestatiecriteria

|  |  |  | Europese Norm EN 771-1, categorie I, HD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maattolerantie |  |  | T2 |  |  |  |  |
| Maatspreiding |  |  | R2 |  |  |  |  |
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte |  |  | 40N/mm² |  |  |  |  |
| Gehalte active oplosbare zouten |  |  | S2 |  |  |  |  |
| Gehalte oplosbaar sulfaat |  |  | <= 0,10% m/md |  |  |  |  |
| Wateropneming |  |  | 5% m/md |  |  |  |  |
| Initiële wateropzuiging |  |  | 0 – 0,5 kg/m²/min (zeer weinig zuigend) |  |  |  |  |
| Vorst/dooibestandheid |  |  | F2, vorstklasse D |  |  |  |  |
| Bouwstoffenbesluit |  |  | K21271 – vormgegeven bouwstof Toepassing: in bouw(werken) / in of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam |  |  |  |  |

Een gevelsteen vervaardigd uit klei is een natuurlijk product. De gebakken klei kan per productie licht van kleur variëren tegenover eerdere producties. De aangeboden foto’s en monsters zijn indicatief en kunnen afwijken van het reële materiaal.